Инструкция по применению фибры

- Стекловолоконная и Базальтовая

Особенности замеса. Фибра добавляется в работающий миксер, куда предварительно загружены ПГС и пескоцементная смесь, небольшими порциями по 100-150г до полного перемешивания, далее добавляется вода.  При данном методе перемешивания после подачи смеси на необходимый участок при любом заборе образцов можно сразу увидеть равномерное распределение фибры в бетонной смеси. Добавление фибры в воду недопустимо, поскольку волокна намокают и начинают образовывать комки, добиться равномерного распределения фиброволокна в бетонной смеси практически невозможно.

- Полипропиленовая микрофибра

В случае применения полипропиленовой микрофибры порядок добавления в миксер не имеет значения. Рекомендуется так же добавлять фибру небольшими порциями для наиболее равномерного перемешивания.

Общие рекомендации: фиброволокно служит в качестве дополнительного армирования и улучшает такие характеристики, как ударная вязкость и гидрофобность бетона. Расход волокна подбирается опытным путем в зависимости от применения. Для армирования дорожек, отмостков, стяжек пола достаточно 1,5-2кг на 1 куб бетона. Время работы миксера для полноценного перемешивания составляет от 2 до 10мин в зависимости от объема.